Odpowiedzi do zapytania o zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu podjazdu do zespołu garażowego na I poziomie – II etap

- Zapytanie: Czy Zamawiający dysponuje zaopiniowanym i uzgodnionych projektem czasowej organizacji dla zadania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje zaopiniowanym i uzgodnionym projektem

czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania należy uwzględnić w kosztach

wykonania zadania

- Zapytanie: Czy do oferty należy doliczyć koszt zajęcia pasa ruchu drogowego oraz

koszt ustawienia oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu

Odpowiedź: Do oferty należy doliczyć koszt zajęcia pasa drogowego oraz koszt

ustawienia oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu

- Zapytanie: Z jakiego kruszywa ma zostać wykonana podbudowa?

Odpowiedź: Podbudowę należy wykonać z tłucznia kamiennego 31.5-63 mm + kliniec 16-31,5 mm

- Zapytanie: Z betonu jakiej klasy ma zostać wykonana ława betonowa pod krawężniki

Odpowiedź: Ławy betonowe pod krawężniki należy wykonać z betonu klasy C8/10

(dawniej B10)

- Zapytanie: O jakiej wytrzymałości powinna zostać użyta podsypka cementowo

piaskowa pod kostkę betonową?

Odpowiedź: Pod kostkę betonową należy użyć podsypki cementowo-piaskowej o

wytrzymałości 5 Mpa

- Zapytanie: O jakiej wytrzymałości powinna być użyta podsypka pod ścieki z

prefabrykatów?

Odpowiedź: Pod prefabrykaty ściekowe należy użyć podsypki cementowo-piaskowej o wytrzymałości 15 Mpa